ХАРАКТЕРИСТИКИ GOLDSTAR И GOLDSTAR S1

Основные технические характеристики материала

| Наименование материала | Goldstar | Goldstar S1 |
| --- | --- | --- |
| Толщина передней/ задней стенки | Алюминиевый лист толщиной 0,4 мм. | Алюминиевый лист толщиной 0,5 мм. |
| Наполнитель | Полиэтилен | Негорючий наполнитель |
| Толщина панели | 4мм. | 4мм. |
| Стандартный размер панели | 1,22 х 3,25 м. | 1,25х до 6,5м.под заказ |

Допустимые отклонения в размерах листа

| Ширина | ±2мм | ±2мм |
| --- | --- | --- |
| Длина | ±4мм | ±4мм |
| Толщина | ±0,2 | ±0,2 |
| Прогиб | Не более 0,5% в плоскостях | Не более 0,5% в плоскостях |
| Разница в длине параллельных сторон | Не более 5 мм. | Не более 5 мм. |

Основные физические характеристики материала

| Вес 1м.кв. композитной панели | 5,5 кг. | 7,8кг. |
| --- | --- | --- |
| Устойчивость к перепадам температур | -50 - +80° без изменений | -50 - +80°без изменений |

Механические свойства Goldstar

| Сопротивление к растяжению | 5 кг. /мм2 | 4,8кг./мм2 |
| --- | --- | --- |
| Предел текучести | 4,5кг./мм2 | 5,2кг/мм.2 |
| Сила упругости МРа | менее100 | менее100 |
| Удлинение | 4,2% | 5% |

Свойства покрытия

| Предел текучести | 15,5кг./мм2 | 15,5кг./мм2 |
| --- | --- | --- |
| Упругость | 6800 кг./мм2 | 7000 кг/мм2 |
| Температура деформации | 115° | 118° |
| Тип покрытия | PVDF |  |

Ударопрочность

| Ударопрочность | Без механических повреждений при давлении 50кг. На см2 | Без механических повреждений при давлении 50кг. На см2 |
| --- | --- | --- |